Far field methoden:

Elektronenmicroscopie

- Elektrongolven

- Transmissie elektronenmicroscoop (TEM)

- Scanning elektronenmicroscoop (SEM)

- Opbouw SEM

- Beeldvorming in de SEM

- TEM en kristallen

- Oppervlakken

- Inwendige structuur

- Elektrongolven

Een bewegend elektron gedraagt zich als een golf:

- Transversaal

- Golflengte:

(=h/mv

- Versneld over een potentiaal V

(=h/(2meVrel)1/2

met Vrel = V[1 + eV/2mc2].

In de elektronenmicroscoop:

Golflengte:

V = 30 kV

( = 6.98 . 10-3 nm

V = 100 kV

( = 3.70 . 10-3 nm

V = 300 kV

( = 1.968. 10-3 nm

(elektron  ( 10-5.(licht!!!

Resolutie ((/NA):

NAel.mic ( 0.01 NAopt.mic

resolutieel.mic ( 0.001 resolutieopt.mic!!!

Twee soorten elektronenmicroscoop:

- Transmissie elektronenmicroscoop (TEM)

- Scanning elektronenmicroscoop (SEM)

Interactie elektronen met vaste stoffen

Interactie elektronen: Transmissie

- Rechtstreeks doorgaande bundel

- Elastische verstrooiing

- richting verandert

- energie verandert niet

- Niet-eleastische verstrooiing

- richting verandert

- energie verandert

- Absorptie

Transmissie in TEM alléén bij zeer dunne (50 nm - 1 (m) preparaten.

Interactie elektronen: Reflectie

- Backscattering

Terugwaartse elastische verstrooiing

- energie verandert niet

- Secundaire elektronen

Wegschieten elektron uit atoomschil

- meer elektronen

- lage energie (( 50 eV)

In de SEM wordt het aantal terugverstrooide elektronen vastgelegd als functie van plaats.

Interactie elektronen: Fotonen

- Röntgenstraling

- Bremmsstraling: door afremmen elektronen ontstaat "witte"  röntgenstra-ling

- Bij vorming secondaire elektronen ontstaat röntgenstraling, waarvan de golflengte specifiek is voor ieder element

- Kathodeluminescentie

- Door wegschieten elektron uit bui-tenste schil, gevolgd door recom-binatie ontstaat een lichtfoton.

2) TEM: Transmissie elektronen-microscoop

- Opbouw

Qua principe: TEM ( optische microscoop

Philips TEM

Onderdelen: Het elektronenkanon

Eis: puntbron met hoge elektronenemissie

- Wehneltcylinder

- LaB6 kristal

- Field emission gun

Onderdelen: Elektromagnetische lenzen

Afbuiging van elektronen door een magnetisch veld:

- Brandpunt variabel door verandering magnetisch veld;

- Opheffen lensfouten maakt ontwerp extreem complex.

Het preparaat

De indringdiepte van elektronen in vaste stoffen is 50 tot 1000 nm

( Dunne preparaten!!

Bereiding preparaten:

- Ultramicrotoom: snijden dunne plakken;

- Slijpen gevolgd door etsen;

- Replica's van oppervlakken.

Het moeilijkste onderdeel van TEM!!

Fourieroptica in de TEM

Geconjugeerde beelden:

- Veldreeks: object ( tussenbeelden ( eindbeeld op scherm.

- Apertuurreeks: brandvlak objectief (=fouriertransform object) ( tussenbeeld ( fouriertransform op scherm.

Waarneming faseobjecten door filteren fouriertransform

- Helderveld:

Verwijder buitenste componenten fouriertransform.

- Donkerveld:

Verwijder centrale component(en) fouriertransform

Toepassingen

- Biologie en medisch (helderveld)

- Celstructuren van alle soorten organismen, inclusief mens

- Materiaalkunde (helderveld, donkerveld, diffractie)

- Korrelgrenzen

- Defecten in kristallen

- Orientatie kristallieten

- Polymeren

- Etc.

3) SEM: Scanning elektronenmicroscoop

a) Opbouw SEM

- Versnelspanning 200V - 30 kV

- Resolutie tot enkele nm.

Detector

- Metaalgrid onder spanning: selectie secundaire/backscattered elektronen

- Scintillator: lichtflitsje per elektron

- Fotomultiplier: detecteert en telt lichtflitsjes

Preparaat

- Elektrisch geleidend

- Bij isolatoren wordt een ( 10 nm dikke Au/Pd coating aangebracht

- Resistent tegen vacuum

- Drogen

- CryoSEM: bevriezen water in biologische preparaten

- Beeldvorming in de SEM

Grote scherptediepte

Scherptediepte:

d = (/tan(0.5()

met

( = divergentie bundel ( 1(

( = gewenste resolutie

SEM:  ( = 1(m, ( = 1(

( scherptediepte = 115 (m

Optische microscoop: ( = 1(m, ( = 90( 				( scherptediepte = 1(m

Secundair elektronenbeeld van mier met grote scherptediepte.

Interactievolume

- Secundaire elektronen:

lage energie ( klein ontsnappings-volume ( hoge resolutie (1 - 5 nm)

- Backscattered elektronen:

hoge energie ( groot ontsnappings-volume ( lage resolutie (( 100 nm)

- Röntgenstraling:

grotere penetratie dan elektronen ( grootste ontsnappingsvolume ( laagste resolutie (enkele (m).

Secundair elektronenbeeld

- Hoge resolutie (1-5 nm)

- Hogere opbrengst elektronen

- Gevoelig voor reliëf

- Gevoelig voor lokale samenstelling

Geeft plastisch beeld.

Voorbeeld:

Backscattered elektronenbeeld

- Lagere resolutie (( 10 - 100 nm)

- Lagere opbrengst elektronen

- Zéér gevoelig voor reliëf

- Gevoelig voor samenstelling

Röntgenspectroscopie

- Eén plaats:

röntgenspectrum ( compositie

- Eén golflengte:

distributie van element als functie van plaats

Kathodeluminescentie topografie

Aantal lichtfotonen uitgezonden onder in-vloed van elektronenbestraling als functie van golflengte en plaats.

Verdeling van stikstofonzuiverheden in natuurlijk diamant.

c) Toepassingen

Overal!!

- TEM en kristallen

- Oppervlakken: Waarneming treden met replicatechnieken

Hoogte trede: h = l.tg(

Decoratie met nanometer goudbolletjes maakt monoatomaire treden op NaCl zichtbaar:

(Bethge en medewerkers; Halle)

Tegenwoordig: AFM en STM

- Het inwendige van kristallen

Een monochromatische elektronengolf geeft diffractie aan een kristal in de TEM.

Diffractiepatroon Al-kristal in de TEM

We zien de fouriertransform = zone reci-prook rooster van het kristal.

Cameralengte

Diffractie geschiedt volgens de wet van Bragg:

2dhklsin( = (

Omdat ( << dhkl:

2dhkl( = (

Diffractiepatroon op fluorescerend scherm:

met L = cameralengte(constante), te bepalen via ijking met bekend kristal.

Verschil TEM en X-ray:

X-ray: Wet van Bragg exact

( één reflectie tegelijk zichtbaar.

TEM: Wet van Bragg minder exact:

( 	hele zone (laag in reciproke roos-	ter) van reflecties zichtbaar.

Regel van Weiss: Invallende bundel // [u,v,w] ( reflecties (hkl) zijn zichtbaar die voldoen aan:

[uh + vk + wl] = 0.

Voorbeeld

Orthorhombisch kristal

Weiss: 0h + 0k + 1l = 0   (d.w.z. l=0)

( we zien zone

[Ter herinnering: de Ewaldbol]

Als de golfvector van de gediffracteerde elektronstraal samenvalt met een reciprook roosterpunt, dan is voldaan aan de wet van Bragg.

Waarom is de wet van Bragg niet exact in TEM?

- (elektronen << (X-ray ( Straal Ewaldbol zeer groot;

- Kristal in TEM is dun: geen reciproke rooster-punten, maar crystal truncation rods (CRT's) of reciprocal lattice rods (relrods).

Afbeelding kristalfouten

- Helderveld: Maskeer alle reciproke roosterpunten, behalve (hkl = 000);

- Donkerveld: Maskeer alle reciproke roosterpunten, behalve (hkl).

Beeldcontrast als roostervervorming ( op diffractievector ghkl.

- Direct lattice imaging:

- Maskeer alle roosterpunten, behalve (000) en één of enkele (hkl).

- Elektronenbundel // met rij atomen.

# Text boxes

d





objectief

object ->

1 -1 1

-2 -2  0

kristal met

vlakken (hkl)

[u,v,w]

elektronenbundel

[001]

[010]

[100]

_

+