# Uitwerking opgaven hoofdstukken AI en AII

Opgave 1)

Miller					Haüy

(111)	(		(	(111)

(100)	(		(	(1(()

(120)	(		(	(21()

Opgave 2)

Bepaal de reciproke roosterconstanten

a = 5 Å		d100 = a.cos(30°) = 4.33 Å;  a* = 1/d100 ( 2.0 cm in tekening

b = 7.5 Å		d010 = b.cos(30°) = 6.50 Å; b* = 1/d010 ( 1.35 cm in tekening

( = 120(		(* = 60(

Construeer het reciproke rooster, teken vlakken(lijnen) loodrecht op de eindpunten van de reciproke roostervectoren. De ingeschreven figuur is de voorspelde morfologie.

Morfologische importantie van de gevonden vlakken, in afnemende volgorde: 1): (010) en ;    2):  en ;    3): (100) en .

Opgave 3)

De ruimtegroep van het benzeenkristal is Pbca.

Puntgroep: verwijder alle translatiecomponenten: Pbca ( mmm.

Alle hoeken zijn 90(; lx ( ly ( lz.

De 2D puntgroep van het (001) vlak is mm2.

Een mogelijk oppervlaktepatroon op dit (001) vlak is:

Opgave 4)

# De oppervlakte-energieën van het Kossel kristal zijn:

(100) vlak = (/(2/3 = (/a2 (zie dictaat)

(120) vlak = 3(/(a2(5)

(111) vlak = ((3/a2 (zie dictaat)

met ( het volume en a de lengte van één Kosselblokje en ( de effectieve bindingsenergie.

Voor smeltgroei (iedere groei-eenheid in het Kosselkristal heeft zes naaste buren; z = 6):

Voor groei vanuit de gasfase:

Invullen geeft de volgende oppervlakte-energieën (a = 0.5 nm):

smelt			gasfase

(100) vlak = (/a2		5.5 mJ/m2		55 mJ/m2

(120) vlak = 3(/(a2(5)	7.4 mJ/m2		74 mJ/m2

(111) vlak = ((3/a2 		9.6 mJ/m2		95,6 mJ/m2